# ICS 37.060.10

# CCS N 42

JB

中华人民共和国机械行业标准

### JB/T ×××××-××××

#### 聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布

Polythylene terephthalate projecting screen fabric

(征求意见稿)

征求意见截止日期：2021-09-24

××××-××-××发布                        ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

JB/T ×××××-××××

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(CMIF/TC4)归口。

本文件起草单位：浙江中天纺检测有限公司、浙江宇立新材料有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司。

本文件主要起草人：沈国康、沈新宇、张宇蝶、姚桂松、邓荣武。

本文件为首次发布。

Ⅰ

JB/T ×××××-××××

# 聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布

# 1  范围

本标准规定了聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布(以下简称幕布)的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂为原料，辅以各种添加剂，经流延、压花成型工艺制作而成的用于投影幕布的片材。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250  纺织品  色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1040.1  塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 1040.3  塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 5455  纺织品 燃烧性能试验 垂直法

GB/T 6672  塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 6673  塑料薄膜的薄片长度和宽度的测定

GB/T 13982  反射和透射放映银幕

GB 18401-2010  纺织产品基本安全技术规范

GB/T 25480  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

GB/T 26572-2011  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 32200  放映银幕特性参数和测定方法

GB/T 39560(所有部分)电子电气产品中某些物质的测定

QB/T 1130  塑料直角撕裂性能试验方法

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号  定量包装商品计量监督管理办法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

永久性褶皱  permanent crease

产品展开后受力绷紧无法恢复的折痕。

3.2

限用物质  restricted substance

法律法规或顾客要求在电子电气产品中限制使用的物质。

4  技术要求

1

JB/T ×××××-××××

4.1  宽度极限偏差

宽度极限偏差应符合表1的规定。

表1  宽度极限偏差                        单位：mm

| 宽度 | 宽度极限偏差 |
| --- | --- |
| ≤1000 | ≥-5 |
| ＞1000 | ≥-10 |

4.2  厚度极限偏差

厚度极限偏差应符合表2的规定。

表2  厚度极限偏差                        单位：mm

| 厚度 | 厚度极限偏差 |
| --- | --- |
| ≤0.15 | ±0.010 |
| ＞0.15且≤0.20 | ±0.015 |
| ＞0.20 | ±0.020 |

4.3  长度短缺量

每卷长度允许短缺量应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号中附表3的规定。

4.4  外观

产品的外观应符合表3的规定，其中黑点和杂质的要求应符合表4的规定。

表3  外观

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 光泽 | 均匀 |
| 色差(级) | 与标样色差≥3-4；同批色差≥4；同匹色差≥4-5 |
| 永久性褶皱 | 不允许 |
| 端面错位 | ≤15mm |
| 平整性 | 膜面应平整，无局部松弛和变形现象 |

表4  黑点和杂质

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 直径≥0.5mm的黑点和杂质 | 不允许 |
| 直径≥0.3mm且＜0.5mm的黑点和杂质的许可量(个/m2) | ≤8 |
| 直径≥0.3mm且＜0.5m的黑点和杂质的分散度[个/(100mm×100mm)] | ≤3 |

4.5  物理指标

产品的物理指标如表5所示。

表5  物理指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 拉伸强度，纵/横，(MPa) | ≥10 |
| 断裂伸长率，纵/横，(%) | ≥140 |
| 直角撕裂强度，纵/横，(kN/m) | ≥40 |

2

JB/T ×××××-××××

4.6  光学性能

产品的光学性能指标如表6所示。

表6  光学性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 亮度系数β | ≥0.85 |
| 有效散射角2α | ≥150° |
| 综合指数K | 85～105 |
| 幕面解像力(锐度)(线对/mm) | ≥80 |

4.7  燃烧性能

产品的燃烧性能要求按表7的要求。

表7  燃烧性能

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 损毁长度(纵向/横向)/(mm) ≤ | 150 |
| 续燃时间(纵向/横向)/(s) ≤ | 5 |
| 阴燃时间(纵向/横向)/(s) ≤ | 5 |

4.8  甲醛含量

产品的甲醛含量应不大于300mg/kg。

4.9  限用物质含量

产品的限用物质含量应符合GB/T 26572-2011中第4章的要求。

5  试验方法

5.1  宽度极限偏差

按GB/T 6673的规定进行。

5.2  厚度极限偏差

按GB/T 6672的规定进行。

5.3  长度短缺量

按GB/T 6673的规定进行。

5.4  外观

产品的色差按GB/T 250的规定执行，其它外观指标在自然光线下目测或用相应的量具测量。

5.5  物理指标

- 5.5.1  取样

样本从每批膜片中随机抽取，在被抽取的膜片卷上，从末端向内舍去约2m后，裁取样品，并在该样品上标明膜片的纵横向。

5.5.2  试样状态调节和试验环境条件

按GB/T 2918中规定的温度(23±2)℃、相对湿度(50±10)%标准环境下，试样状态调节时间不少于4h，并在此条件下进行试验。

5.5.3  拉伸强度、断裂伸长率

按GB/T 1040.1、GB/T 1040.3的规定进行。试样采用长条形，其中试样宽度为15mm，夹具的初始距离为50mm，试验速度为200mm/min，试验结果按纵、横向各五块试样的算术平均值表示，拉伸强度精确至0.1MPa，断裂伸长率保留到整数位。

5.5.4  直角撕裂强度

按QB/T 1130的规定进行。

3

JB/T ×××××-××××

5.6  阻燃性

按GB/T 5455的规定进行。

5.7 甲醛含量

按GB 18401-2010的规定进行。

5.8  限用物质含量

按GB/T 39560(所有部分)的规定进行。

# 6  检验规则

6.1  组批

产品以批为单位进行检验。原则上同一订单、同一品种、同一型号连续生产的软膜为一批，每批产量不超过交货批产量。

6.2  抽样

- 外观质量按GB/T 2828.1-2012的规定进行，采用正常检查二次抽样方案，一般检查水平Ⅱ，接收质量限(AQL)为6.5，见表8。4.1～4.3、4.5～4.9在外观质量合格批中随机抽取一卷进行检验。

- 表8  检验抽样方案

| - 卷/批 | - 样本 | - 样本大小 - n | - 累计样本大小 | - AQL=6.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 接收数Ac | - 拒收数Re |
| - 16～25 | - 第一 | - 5 | - 5 | - 0 | - 2 |
|  | - 第二 | - 5 | - 10 | - 1 | - 2 |
| - 26～50 | - 第一 | - 5 | - 5 | - 0 | - 2 |
|  | - 第二 | - 5 | - 10 | - 1 | - 2 |
| - 51～90 | - 第一 | - 8 | - 8 | - 0 | - 3 |
|  | - 第二 | - 8 | - 16 | - 3 | - 4 |
| - 91～150 | - 第一 | - 13 | - 13 | - 1 | - 3 |
|  | - 第二 | - 13 | - 26 | - 4 | - 5 |
| - 151～280 | - 第一 | - 20 | - 20 | - 2 | - 5 |
|  | - 第二 | - 20 | - 40 | - 6 | - 7 |
| - 281～500 | - 第一 | - 32 | - 32 | - 3 | - 6 |
|  | - 第二 | - 32 | - 64 | - 9 | - 10 |

## 6.3  判定规则

6.3.1  外观的判定

- 外观检验全部合格，则判定该批产品外观为合格。

6.3.2  合格批的质量判定

4.1～4.3、4.5～4.9所检项目中若有不合格项，则应在该批中重新加倍取样，对不合格项进行复验，复验结果若全部合格，则该批为合格批。

# 7  标志、包装、运输、贮存

4

JB/T ×××××-××××

7.1  标志

每卷产品出厂时，应有标志。内容包括：

a) 公司名称、地址；

b) 产品名称、宽度、长度等；

c) 生产日期或批号、执行标准编号；

d) 检验员代号。

7.2  包装

产品用纸管或铁管做卷芯，卷外用薄膜、牛皮纸或其他材料包装。

7.3  运输、储存

7.3.1  产品在运输时应防止受机械碰撞、雨淋、日晒及玷污，保证包装完整。

7.3.2  产品应分批整齐排放于清洁、阴凉、通风的库房内，距热源1m以外。

7.3.3  产品的运输、储存基本环境条件如表9所示，其试验方法应符合GB/T 25480的规定。

表9  基本环境条件分级额定值

| 序号 | 基本环境条件 |  |  | 分级额定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 |  | 单位 | 运输 | 贮存 |
| 1 | 高 温 |  | ℃ | 40 |  |
| 2 | 低 温 |  | ℃ | -25 |  |
| 3 | 相对湿度(25℃时) |  | % | 95 | 75 |
| 4 | 自由 跌落 | 包装件质量≤15kg时 自由跌落高度 | mm | 1000 | —— |
|  |  | 15kg＜包装件质量≤40kg时 自由跌落高度 |  | 500 |  |
|  |  | 40kg＜包装件质量≤75kg时 自由跌落高度 |  | 250 |  |
|  |  | 75kg＜包装件质量≤100kg时 自由跌落高度 |  | 200 |  |
|  |  | 包装件质量＞100kg时 自由跌落高度 |  | 100 |  |
|  | 平面 跌落 | 包装件底面边长＜500mm时，底面与试验台面的夹角 | 0 | 30 | —— |
|  |  | 包装件底面边长≥500mm时，底面与试验台面的最高间距 | mm | 250 | —— |

————————————

5

# 《聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布》编制说明

# (征求意见稿)

一、工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划(工信厅科函[2020]181号文)，计划编号2020-0776T-JB，项目名称“聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布”进行制定，主要起草单位：浙江中天纺检测有限公司，计划应完成时间2022年。

2  主要工作过程

起草(草案、论证)阶段：2020.7工信部下达计划，2020.9标委会组织起草单位成立了“聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布”起草工作组，确定工作方案。起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)投影幕布的应用经验，对其进行总结和归纳，编制标准草案后，组织专家对标准的主要内容进行研讨，于2021.7.29形成标准征求意见稿。

征求意见阶段：经起草工作组组长沈国康审核，标委会同意后定于2021.8.9～2021.9.24为征求意见时间。2021.8.9向全体标委会委员和相关单位发出标准“征求意见稿”及编制说明，并同期在网站(http://www.cavm.cn/index_s5_t24.html)上公布，广泛征求意见，征求意见截止日期为2021.9.24。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由浙江中天纺检测有限公司、浙江宇立新材料有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司负责起草。

主要成员：沈国康、沈新宇、张宇蝶、姚桂松、邓荣武。

所做工作：沈国康任工作组组长，主持全面协调工作及主要持笔人，负责本标准的编写，沈新宇协助执笔。张宇蝶、姚桂松、邓荣武负责对国内外PET投影幕布技术与生产的现状与发展进行全面调研，同时广泛收集和检索国内外PET投影幕布的技术和生产资料，进行研究分析、资料查证等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1  标准编制原则

本标准在制定过程中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》进行编写。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和技术上的合理性。

2  标准主要内容

本标准规定了聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂为原料，辅以各种添加剂，经流延、压花成型工艺制作而成的用于投影幕布的片材。

3  解决的主要问题

本产品是首次制定标准，根据实际生产情况及产品质量水平，通过大量的试验，参考企业的相关技术要求，研究试验方法，综合考虑并设定其具体技术要求及试验方法。力求使设定的技术要求全面、合理，符合当前技术及生产制造水平，满足市场和使用的需要。

三、主要试验(或验证)情况

起草工作组收集10块样品对主要物理指标和燃烧性能指标进行了检测验证，具体结果见下表。

| 序号 | 拉伸强度（MPa） |  | 断裂伸长率（%） |  | 直角撕裂强度（KN/m） |  | 损毁长度（mm） |  | 续燃时间（s） |  | 阴燃时间（s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 |
| 1 | 11.8 | 12.7 | 185 | 176 | 54.1 | 60.0 | 107 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.8 | 15.4 | 190 | 183 | 54.0 | 57.2 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12.4 | 14.7 | 177 | 175 | 48.2 | 53.7 | 89 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.2 | 16.4 | 204 | 208 | 52.7 | 54.2 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14.8 | 14.3 | 208 | 190 | 51.7 | 49.4 | 104 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12.7 | 12.9 | 187 | 182 | 48.2 | 50.7 | 118 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.5 | 14.7 | 183 | 176 | 52.4 | 53.1 | 152 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14.6 | 15.8 | 198 | 193 | 55.5 | 60.2 | 140 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15.4 | 16.4 | 206 | 198 | 59.1 | 66.3 | 98 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17.8 | 18.5 | 220 | 209 | 60.7 | 69.6 | 122 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |

通过对上面给出数据的分析，标准的主要物理指标和燃烧性能指标设置合理，满足设计、制造、使用需求。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定将对我国今后PET投影幕布产品的规范和发展具有指导意义，必将提高产品的市场竞争力，逐步替代进口，以利于提高产品质量水平和国际交流，与国际接轨，促进产品出口。本标准的制定，将填补国内空白，健全和完善投影幕布标准体系，振兴民族工业，提高我国自主研发和生产新型投影幕布的能力。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本项目属电教机械标准体系第三层“01 D型漫反射银幕”系列。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

九、废止现行相关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。